PHỤ LỤC

Danh mục sản phẩm, hàng hoá kính xây dựng được chứng nhận hợp quy

theo Thông tư số 11/2009/TT-BXD ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-BXD ngày    tháng    năm 2009)

| Số thứ tự | Tên sản phẩm, hàng hoá | Chỉ tiêu chất lượng | Căn cứ kiểm tra chất lượng | Phương pháp thử |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Kính kéo | - Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước | TCVN 7736:2007 | TCVN 7219:2002 |
| 2 | Kính nổi | - Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước | TCVN 7218:2002 | TCVN 7219:2002 |
| 3 | Kính cán vân hoa | - Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước | TCVN 7527:2005 | TCVN 7219:2002 TCVN 7527:2005 |
| 4 | Kính màu hấp thụ nhiệt | - Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước - Hệ số truyền năng lượng bức xạ năng lượng mặt trời - Độ bền nước | TCVN 7529:2005 | TCVN 7219:2002 TCVN 7529:2005 TCVN 1046:2004 |
| 5 | Kính phủ phản quang | - Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước - Hệ số phản xạ năng lượng mặt trời - Độ bền quang, bền mài mòn, bền axit, bền kiềm | TCVN 7528:2005 | TCVN 7528:2005 TCVN 7219:2002 TCVN 7364-4:2004 |
| 6 | Kính tôi nhiệt an toàn | - Khuyết tật ngoại quan - Yêu cầu hoàn thiện cạnh và khoan lỗ - Ứng suất bề mặt - Độ bền va đập | TCVN 7455:2004 | TCVN 7455:2006 TCVN 7368:2004 TCVN 7219:2002 |
| 7 | Kính dán an toàn nhiều lớp | - Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước - Độ bền va đập - Độ bền (chịu nhiệt độ cao, chịu ẩm, chịu bức xạ) | TCVN 7364-2:2004 | TCVN 7364-2:2004 TCVN 7364-4:2004 TCVN 7364-5:2004 TCVN 7364-6:2004 TCVN 7368:2004 |
| 8 | Kính dán nhiều lớp | - Khuyết tật ngoại quan và sai lệch kích thước - Độ bền va đập - Độ bền (chịu nhiệt độ cao, chịu ẩm, chịu bức xạ) | TCVN 7364-3:2004 | TCVN 7364-3:2004 TCVN 7364-4:2004 TCVN 7364-5:2004 TCVN 7364-6:2004 TCVN 7368:2004 |
| 9 | Kính gương tráng bạc bằng phương pháp ướt | - Khuyết tật ngoại quan - Chất lượng quang học - Độ bền kính gương | TCVN 7624:2007 | TCVN 7625:2007 |